# ГОСТ 10530-79

ГОСТ 10530-79  
  
Группа М66

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
  
  
ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ  
  
Общие технические условия  
  
Textile decorative piece-goods.  
General specifications

МКС 59.080.30  
ОКП 83 1600, 83 8900, 83 3110

Дата введения 1981-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.79 N 4139

3. ВЗАМЕН ГОСТ 10530-72, ГОСТ 5.1289-72, ГОСТ 5.1340-72

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| ГОСТ 15.007-88 | 1.2 |
| ГОСТ 427-75 | 3.5 |
| ГОСТ 1408-78 | 1.10 |
| ГОСТ 3811-72 | 3.2 |
| ГОСТ 3812-72 | 3.3 |
| ГОСТ 6309-93 | 1.7 |
| ГОСТ 7000-80 | 4.2 |
| ГОСТ 7913-76 | 1.3 |
| ГОСТ 7780-78 | 1.3 |
| ГОСТ 8737-77 | 4.1 |
| ГОСТ 9470-71 | 1.8 |
| ГОСТ 9733.0-83 | 3.4 |
| ГОСТ 9733.1-91 | 3.4 |
| ГОСТ 9733.4-83 | 3.4 |
| ГОСТ 9733.7-83 | 3.4 |
| ГОСТ 9733.13-83 | 3.4 |
| ГОСТ 9733.27-83 | 3.4 |
| ГОСТ 10641-88 | 1.10 |
| ГОСТ 12453-77 | 4.1 |
| ГОСТ 14192-96 | 4.3 |
| ГОСТ 18054-72 | 3.4б |
| ГОСТ 18827-88 | 1.5 |
| ГОСТ 20566-75 | 2.1, 3.1 |
| ГОСТ 23433-79 | 1.3 |
| ГОСТ 25617-83 | 3.4а |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1981 г., феврале 1985 г., августе 1987 г., сентябре 1988 г., марте 1990 г. (ИУС 12-81, 5-85, 12-87, 1-89, 5-90)  
  
ВНЕСЕНЫ поправки, опубликованные в ИУС N 12, 2004 год, ИУС N 9, 2009 год  
  
Поправки внесены изготовителем базы данных

Настоящий стандарт распространяется на штучные текстильные декоративные изделия, вырабатываемые из всех видов текстильных нитей и пряжи, кроме шерстяной и полушерстяной.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 5).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Декоративные штучные изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических описаний и по технологическому режиму, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Декоративные штучные изделия по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007.

1.3. По устойчивости окраски штучные декоративные изделия должны соответствовать ГОСТ 7913, ГОСТ 23433 и ГОСТ 7780.

1.1-1.3. (Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

1.3а. Белизна белых льняных и полульняных покрывал должна быть не менее 80%.

1.3б. Присутствие свободного хлора и кислот в льняных и полульняных штучных декоративных изделиях не допускается.

1.3а, 1.3б (Введены дополнительно, Изм. N 5).

1.4. Размеры декоративных штучных изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование изделия | Размер изделия (без бахромы), см | |
|  | Ширина | Длина |
| Скатерти (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей) | 133 | 133 |
|  | 140, 150 | 140, 150, 160, 170, 180, 200, 215 |
|  | 160 | 160 |
| Покрывала (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей) | 120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 190, 220, 230, 240, 250 | 200, 212 |
|  | 140 | 85, 12 |
|  | 100 | 118, 132, 140 |
|  | 90 | 112 |
| Накидки для кресла (плюшевые, ковровые безворсовые и из декоративных тканей) | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | 100, 120, 140, 145, 150, 155  160 |
| Ковры (плюшевые, безворсовые) | 140 | 200, 210, 215, 220 |
|  | 150 | 105, 200, 212, 225 |
|  | 160 | 80, 100, 200, 215, 250 |
|  | 170 | 320 |
| Панно | 50, 65 | 105, 120 |
| Купоны для диванных подушек | 50 | 50 |
| Портьеры | 120, 130, 140, 150, 160 | 240, 250 |
| Рушник тканый | 40, 45, 50 | 140, 195, 230 |
| Покрывала льняные и полульняные | 110 | 125, 140 |
|  | 140 | 110 |
|  | 140, 150, 160, 170, 200, 210 | 210 |

Примечания:

1. Отклонения по размерам изделий не должны превышать, см:  
  
±1,5 - до 70 см включ.;  
  
±2,0 - не более 70 до 100 см включ.;  
  
±2,5 - более 100 до 150 см включ.;  
  
±3,0 - более 150 до 170 см включ.;  
  
±3,5 - более 170 см.

1а. Отклонения по длине льняных и полульняных покрывал не должны превышать, см:  
  
±3,0 - при длине 110 см;  
  
±4,0 " " 140 см;  
  
±5,0 " " 125 см;  
  
±6,0 " " 210 см.

2. Отклонения по размерам изделий, выработанных из высокообъемной пряжи, увеличиваются соответственно на, см:  
  
±0,5 - до 100 см включ.;  
  
±1,0 - более 100 до 150 см включ.;  
  
±1,5 - более 150 см.

3. Допускается по требованию потребителя выработка изделий других размеров.  
  
  
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4, 5).

1.5. Декоративные штучные изделия должны выпускаться заработанными кромкой краями с подшивными обрезными краями, с осыпкой или бахромой, обшитыми вязаной тесьмой или тканой лентой по ГОСТ 18827.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).

1.6. Бахрома по цвету должна гармонировать с фоном или рисунком изделия и иметь прочное или особо прочное крашение.  
  
Масса 1 м бахромы при ширине 7-10 см не должна превышать 50 г.  
  
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять бахрому других ширин.

1.7. Обрезные края изделий должны быть обработаны:  
  
зигзагообразной строчкой шириной 4-5 мм;  
  
тесьмой или лентой, пришитой зигзагообразной строчкой шириной 4-5 мм, с шириной захвата края 10-15 мм;  
  
на машине оверлок строчкой шириной 3-5 мм. Количество стежков на 1 см должно быть не менее 3;  
  
швом в подгибку с закрытым срезом;  
  
на машине оверлок и швом в подгибку с открытым срезом.  
  
Ширина шва в подгибку должна быть 10-15 мм. Количество стежков на 1 см должно быть 3-4. Количество стежков на 1 см для льняных и полульняных штучных декоративных изделий должно быть 2-3.  
  
Швы должны быть обработаны хлопчатобумажными нитками по ГОСТ 6309 или другими видами ниток, выпускаемых в соответствии с нормативно-технической документацией.  
  
Концы ниток должны быть прочно закреплены.  
  
Цвет ниток должен гармонировать с фоном или рисунком изделия.

1.8. Сортность декоративных штучных изделий устанавливают по ГОСТ 9470 и ГОСТ 1408.  
  
Декоративные штучные изделия улучшенного качества с индексом "Н" должны соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого сорта по ГОСТ 9470 и ГОСТ 1408.

1.7, 1.8. (Измененная редакция, Изм. N 3, 4, 5).

1.9. (Исключен, Изм. N 3).

1.10. Размеры, масса изделия, поверхностная плотность, число нитей на 10 см по основе и утку, вид применяемого сырья, линейная плотность пряжи, переплетение должны быть предусмотрены в технических описаниях.  
  
Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, числу нитей на 10 см по основе и утку должны соответствовать требованиям ГОСТ 10641.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 4).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки - по ГОСТ 20566 со следующим дополнением: физико-механическими показатели, устойчивость окраски к стиркам, глажению, химчистке, трению, белизну, присутствие свободного хлора и кислот у штучных декоративных изделий изготовитель должен определять по каждому артикулу периодически не реже одного раза в квартал. Прочность окраски к свету - один раз в год.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 5).

2.2. При проведении испытаний по определению устойчивости окраски окрашенной пряжи испытания готовых изделий по показателю устойчивости окраски не проводят.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб - по ГОСТ 20566.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 4).

3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотности - по ГОСТ 3811 со следующим изменением: допускается определять поверхностную плотность штучного изделия делением массы целого изделия на его площадь.

3.3. Определение числа нитей на 10 см - по ГОСТ 3812.

3.4. Определение устойчивости окраски - по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.1, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27.

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

3.4а. Определение присутствия свободного хлора и кислот - по ГОСТ 25617.

3.4б. Определение белизны - по ГОСТ 18054.

3.4а, 3.4б. (Введены дополнительно, Изм. N 5).

3.5. Определение количества стежков производят подсчетом числа стежков в трех местах (по краям и середине изделия) на длине шва 5 см. Количество стежков вычисляют как среднее арифметическое результатов трех измерений. Ширину шва определяют с изнаночной стороны от края изделия до края подгиба линейкой - по ГОСТ 427.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 4, 5).

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Складывание, маркировка и первичная упаковка декоративных штучных изделий - по ГОСТ 8737 и ГОСТ 12453 со следующим дополнением: по согласованию с потребителем допускаются другие виды складывания штучных изделий и способы комплектования их в пачки.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 5).

4.2. Упаковка и маркировка для транспортирования, транспортирование и хранение - по ГОСТ 7000.

4.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков "Беречь от влаги" и "Крюками не брать".  
  
(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).  
  
  
  
Текст документа сверен по:  
официальное издание  
Изделия текстильные. Технические условия.  
Методы испытаний. Нормы: Сб. ГОСТов. -  
М.: ИПК Издательство стандартов, 2003