# ГОСТ 20823-90 Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности

ГОСТ 20823-90  
  
Группа М59

       
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ

Определение сортности

Curtain-lace linens and piece articles. Determination of grade

ОКП 81 5500

Срок действия с 01.07.91  
до 01.07.96\*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ограничение срока действия снято  
по протоколу N 5-94 Межгосударственного  
Совета по стандартизации, метрологии  
и сертификации (ИУС N 11/12, 1994 год). -  
Примечание изготовителя базы данных.

       
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР  
  
РАЗРАБОТЧИКИ

М.Г.Деханова, канд. техн. наук; В.М.Сосипатров, канд. техн. наук (руководитель темы); И.И.Ельцова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 N 1981

3. Периодичность проверки - 5 лет  
  
Срок первой проверки - 1994 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20823-75

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| ГОСТ 15.007-88 | 1.1 |

Настоящий стандарт распространяется на гардинно-тюлевые метражные полотна и штучные изделия, изготовленные из них или выработанные на вязальном оборудовании, и устанавливает определение их сортности.  
  
Стандарт не распространяется на кружевные полотна, кружева, гипюр, шитье.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полотна и изделия по внешнему виду должны соответствовать образцу (эталону) по ГОСТ 15.007.

1.2. Для оценки качества метражные полотна и штучные изделия подразделяют на 6 групп в зависимости от их вида и назначения:

1 - тюлевые основовязаные полотна хлопчатобумажные и синтетические;

2 - гардинные основовязаные полотна; в том числе жаккардовые и с набивным рисунком;

3 - гардинные уточновязаные полотна и полотна с гардинно-вязальных машин;

4 - занавески, шторы и комплекты штор, изготовленные из всех видов гардинных и тюлевых полотен, в том числе и вышитые;

5 - вышитые штучные изделия из тюлевых полотен (кроме штор), фата, накидки, покрывала и др.;

6 - прочие штучные изделия (шарфы, шали, салфетки, скатерти, покрывала и др.), изготовленные из гардинных полотен или выработанные на вязальном оборудовании.

## 2. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЙ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

2.1. Пороки определяют просмотром метражного полотна с лицевой стороны на наклонной поверхности или на браковочном столе в расправленном виде без натяжения.

2.2. Пороки штучных изделий подразделяют на пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки.

2.3. Пороки внешнего вида метражных полотен подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке, и распространенные по всему полотну.  
  
Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам, согласованным с основным потребителем.

2.4. В зависимости от размеров и количества пороков на полотна и изделия гардинно-тюлевые устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

2.5. Суммарное количество местных пороков внешнего вида для первого и второго сортов гардинно-тюлевого полотна должно быть не более указанного в табл.1, а штучных изделий - в табл.2.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер группы, вид полотна | Ширина полотна, см | | | | | Количество пороков на условную длину 10 м для | |
|  |  |  | | | | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 1 | Синтетическое |  |  | До | 100 | включ. | 2 | 3 |
|  |  | Св. | 100 | до | 150 | включ. | 2 | 3 |
|  |  | " | 150 | " | 200 | " | 3 | 4 |
|  |  | Св. | 200 |  |  |  | 4 | 5 |
|  | Хлопчатобумажное |  |  | До | 100 | включ. | 2 | 3 |
|  |  | Св. | 100 | до | 150 | включ. | 3 | 4 |
|  |  | " | 150 | " | 200 | " | 4 | 5 |
|  |  | Св. | 200 |  |  |  | 5 | 6 |
| 2 |  |  |  | До | 100 | включ. | 2 | 3 |
|  |  | Св. | 100 | до | 150 | включ. | 3 | 4 |
|  |  | " | 150 | " | 200 | " | 4 | 5 |
|  |  | Св. | 200 |  |  |  | 5 | 6 |
| 3 |  |  |  | До | 100 | включ. | 2 | 3 |
|  |  | Св. | 100 | до | 150 | включ. | 3 | 4 |
|  |  | " | 150 | " | 200 | " | 3 | 4 |
|  |  | Св. | 200 |  |  |  | 4 | 5 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер группы | Площадь штучного изделия, м | | | | | Количество пороков для | |
|  |  | | | | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 4 |  |  | До | 4 | включ. | 2 | 3 |
|  | Св. | 4,0 | до | 5,4 | включ. | 3 | 4 |
|  | Св. | 5,4 |  |  |  | 4 | 5 |
| 5 |  |  | До | 0,7 | включ. | 1 | 2 |
|  | Св. | 0,7 | до | 1,2 | включ. | 1 | 3 |
|  | " | 1,2 | " | 2,5 | " | 2 | 4 |
|  | Св. | 2,5 |  |  |  | 3 | 5 |
| 6 | До | 1,2 | включ. | | | 1 | 2 |
|  | Св. | 1,2 |  | | | 2 | 3 |

Суммарное количество распространенных пороков допускается не более одного из перечисленных в табл.3, а производственно-швейных пороков - не более одного для первого сорта и не более двух - для второго сорта.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | Размер или количество пороков для | | | | | | | |
|  | метражных полотен | | | | | | | |
|  | Вид полотна | Группа | | | | | | |
|  |  | 1 | | 2 | | 3 | | |
|  |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | |
|  | Местные пороки | | | | | | | |
| 1. Поперечная разреженная или уплотненная полоса | Все виды | Малоза- метная | Заметная | 1 | 3 | 1 | | 3 |
| 2. Заметная заделка порока в 1-2 нити, см | Все виды | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | | 12 |
| 3. Пятна масляные, грязные до 1 см, в общей сложности, см | Все виды | Не допус- каются | 5 | Не допус- каются | 3 | Не допус- каются | | 4 |
| 4. Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см | Хлопчатобумажное | Не допус- каются | 40 | Не допус- каются | Малоза- метное | Не допус- каются | | Малоза- метное |
|  | Синтетическое |  | 15 |  |  |  | |  |
| 5. Утонения и утолщения от неровноты нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см | Хлопчатобумажное | 25 | 50 | 15 | 30 | 15 | | 30 |
|  | Синтетическое | 15 | 30 |  |  |  | |  |
| 6. Отличающаяся по натяжению узорная нить, (петляние, слабина), см в общей сложности | Все полотна, кроме гладких (без рисунка) | - | - | Малоза- метная\* | Замет- ная | Малоза- метная\* | | Замет- ная |

Продолжение табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | Размер или количество пороков для | | | | | | | | |
|  | штучных изделий | | | | | | | | |
|  | Вид изделия | Группа | | | | | | | |
|  |  | 4 | | 5 | | | 6 | | |
|  |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | | 2-го сорта | 1-го сорта | | 2-го сорта |
|  | Местные пороки | | | | | | | | |
| 1. Поперечная разреженная или уплотненная полоса | Все виды | 1 | 2 | | Малоза- метная | Замет- ная | | Не допус- кается | 1 |
| 2. Заметная заделка порока в 1-2 нити, см | Крупные | 3 | 5 | | 2 | 4 | | 2 | 5 |
|  | Мелкие |  |  | |  |  | | 1 | 3 |
| 3. Пятна масляные, грязные до 1 см, в общей сложности, см | Все виды | Не допус- каются | 2 | | Не допус- каются | Не допус- каются | | Не допус- каются | 1 |
| 4. Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см | Крупные | Не допус- каются | Малоза- метное | | Не допус- каются | Малоза- метное | | Не допус- каются | 5 |
|  | Мелкие |  |  | |  |  | |  | 3 |
| 5. Утонения и утолщения от неровноты нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см | Все виды | 15 | 30 | | 5 | 10 | | 3 | 5 |
| 6. Отличающаяся по натяжению узорная нить (петляние, слабина), см в общей сложности | Все виды, кроме вышитых | Малоза- метная\* | Замет- ная | | - | - | | Малоза- метная\* | Замет- ная |

Продолжение табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | | Размер или количество пороков для | | | | | | |
|  | | метражных полотен | | | | | | |
|  | | Вид полотна | Группа | | | | | |
|  | |  | 1 | | 2 | | 3 | |
|  | |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 7. Затяжка длиной до 3 см, см в общей сложности | | Жаккардовые и основовязаные полотна | - | - | Малоза- метная | 50 | - | - |
| 8. Сбитый рисунок - недоработка в: | | Все полотна, кроме гладких (без рисунка) |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | |  | - | - | 5 | 10 | 2 | 5 |
|  | 3-5 клеток |  |  |  | Не допус- кается | 5 | Не допус- кается | 3 |
| 9. Отсутствующая узорная нить | | Все полотна, кроме гладких (без рисунка) | - | - | Не допус- кается | Допус- кается\* | Не допус- кается | Допус- кается\* |
| 10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаев | | Хлопчатобумажное | Не допус- кается | 10 | Не допус- кается | 10 | Не допус- кается | 10 |
|  | | Синтетическое |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 11. Ворсистость, расщепление нити на полотне | | Все полотна, кроме уточно-вязаных | Малоза- метная | Замет- ная | Малоза- метная | Замет- ная | - | - |
| 12. Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбики), случаев | | Все полотна, кроме тюлевых | - | - | Не допус- кается | 4 | Не допус- кается | 4 |

Продолжение табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | | Размер или количество пороков для | | | | | | |
|  | | штучных изделий | | | | | | |
|  | | Вид изделия | Группа | | | | | |
|  | |  | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 7. Затяжка длиной до 3 см, см в общей сложности | | Крупные | Малоза- метная | 50 | - | - | Малоза- метная | 30 |
|  | | Мелкие |  |  |  |  |  | 10 |
| 8. Сбитый рисунок - недоработка в: | | Все виды, кроме вышитых |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | |  | 2 | 5 | - | - | 1 | 2 |
|  | 3-5 клеток |  | Не допус- кается | 3 | - | - | Не допус- кается | 1 |
| 9. Отсутствующая узорная нить | | Все виды, кроме вышитых | Не допус- кается | Допус- кается\* | - | - | Не допус- кается | Допус- кается\* |
| 10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаев | | Хлопчатобумажные | Не допус- кается | 10 | Не допус- кается | Не допус- кается | - | - |
|  | | Синтетические |  | 5 |  |  |  |  |
| 11. Ворсистость, расщепление нити на полотне | | Шторы, занавески | Малоза- метная | Замет- ная | - | - | - | - |
| 12. Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбики), случаев | | Все виды, кроме вышитых | Не допус- кается | 2 | - | - | Не допус- кается | 1 |

Продолжение табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | Размер или количество пороков для | | | | | | |
|  | метражных полотен | | | | | | |
|  | Вид полотна | Группа | | | | | |
|  |  | 1 | | 2 | | 3 | |
|  |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 13. Следы от игл на расстоянии 1-2 см от кромки | Все виды | Не допус- каются | Допус- каются | Не допус- каются | Допус- каются | Не допус- каются | Допус- каются |
| 14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), належки, непропечатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки | Все виды гардинных полотен | - | - | Малоза- метные\* | Замет- ные | Малоза- метные\* | Замет- ные |
|  | Распространенные пороки | | | | | | |
| 15. Перекос, % | Все виды | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 |
| 16. Продольная полосатость | Все виды | Малоза- метная | Замет- ная | Малоза- метная | Замет- ная | Малоза- метная | Замет- ная |
| 17. Разнооттеночность | Все виды | Малоза- метная\* | Замет- ная | Малоза- метная\* | Замет- ная | Малоза- метная\* | Замет- ная |
|  | Производственно-швейные пороки | | | | | | |
| 18. Неполностью вышитые элементы рисунка | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Следы перевода рисунка | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | Размер или количество пороков для | | | | | | |
|  | штучных изделий | | | | | | |
|  | Вид изделия | Группа | | | | | |
|  |  | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 13. Следы от игл на расстоянии 1-2 см от кромки | Для штор и занавесок | Не допус- каются | Допус- каются | - | - | - | - |
| 14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), належки, непропечатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки | Для штор и занавесок | Малоза- метные\* | Замет- ные | - | - | - | - |
|  | Распространенные пороки | | | | | | |
| 15. Перекос, % | Все виды | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
| 16. Продольная полосатость | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Разнооттеночность | Для штор и занавесок | Малоза- метная\* | Замет- ная | - | - | - | - |
|  | Производственно-швейные пороки | | | | | | |
| 18. Неполностью вышитые элементы рисунка | Вышитые изделия | Не допус- каются | Допус- каются\*\* | Не допус- каются | Допус- каются\*\* | - | - |
| 19. Следы перевода рисунка | Вышитые изделия | Не допус- каются | Допускаются слабоза- метные | Не допус- каются | Допускаются слабоза- метные | - | - |

Продолжение табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | Размер или количество пороков для | | | | | | |
|  | метражных полотен | | | | | | |
|  | Вид полотна | Группа | | | | | |
|  |  | 1 | | 2 | | 3 | |
|  |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 20. Стянутый узор в вышивке | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), % | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование порока | Размер или количество пороков для | | | | | | |
|  | штучных изделий | | | | | | |
|  | Вид изделия | Группа | | | | | |
|  |  | 4 | | 5 | | 6 | |
|  |  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 20. Стянутый узор в вышивке | Вышитые изделия | Не допус- кается | Малоза- метный | Не допус- кается | Малоза- метный | - | - |
| 21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см | Шторы и занавески | До 0,5 | Св. 0,5 до 1,0 | - | - | - | - |
| 22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см | Шторы и занавески | До 3,0 | Св. 3,0 до 4,5 | - | - | - | - |
| 23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), % | Шторы и занавески | До 2,0 | Св. 2,0 до 3,0 | - | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Не ухудшающая внешний эстетический вид полотна или изделия.  
  
\*\* Допускается вариантное исполнение отдельных элементов вышивки при условии сохранения качества исполнения.  
  
  
Примечания:

1. Пороки кромки, не ухудшающие внешний вид полотна (след от иглы, петлистость, заработанная нить, затяжки), не учитываются.

2. Пороки печати и крашения устанавливаются с 01.07.93.

3. В вышитых изделиях 2-го сорта допускается заделка порока способом вышивки, не ухудшающим внешнего вида изделия.

4. Крупными штучными изделиями считают изделия размером более 1,2 м, мелкими - до 1,2 м.

2.6. Размер порока внешнего вида, имеющего линейные измерения, определяют по наибольшей его протяженности.

2.7. Пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают в отношении их оценки к аналогичным.

2.8. В готовых полотнах и гардинно-тюлевых изделиях не допускаются следующие пороки: дыры, близны, заделка порока в три нити, рваные кромки, незаделанные и незакрепленные концы нитей в швах.

2.9. Оценку местных, распространенных и производственно-швейных пороков проводят в соответствии с требованиями табл.3.

2.10. Оценку пороков проводят на условной длине 10 м метражного полотна или на каждом штучном изделии.

2.11. Пороки метражного полотна, превышающие размеры пороков, указанных в табл.3 или перечисленные в п.2.8, подлежат вырезу.

2.12. Допускается выпускать для промышленной переработки метражные тюлевые и гардинные полотна с условными вырезами без фактических размеров.

2.13. В кусках с условными вырезами пороки в начале и в конце должны отмечаться у края полотна цветными метками или клеймом "В" (условный вырез). При размере порока до 2 см вместо условного выреза делают условный разрез по пороку и отмечают цветной меткой или клеймом "Р" (условный разрез).  
  
При условных вырезах количество отрезов в куске не должно превышать указанного в табл.4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование полотна | Длина наименьшего отреза в куске, м, не менее | | Допускаемое количество отрезов в куске, не более | |
|  | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Полотно тюлевое шириной: |  |  |  |  |
| до 200 см | 3 | 3 | 2 | 3 |
| св. 200 см | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Полотно гардинное | 2,5 | 2 | 3 | 4 |

Длину условных вырезов в общую меру длины куска не включают.

2.14. Допускаемое количество отрезов гардинно-тюлевого полотна на длину куска 20 м и длина наименьшего отреза в куске должны соответствовать указанным в табл.4.  
  
  
  
Электронный текст документа  
сверен по:  
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1990