# ГОСТ 22299-76 Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 22299-76  
  
Группа К11

       
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  
  
  
БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА   
  
Технические требования  
  
Broad-leaved sawlogs for export. Technical requirements

ОКП 53 1812

Дата введения 1978-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. N 2962 дата введения установлена 01.01.78  
  
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.12.91 N 2193  
  
ВЗАМЕН ГОСТ 10.7-69  
  
\* ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в январе 1983 г., сентябре 1985 г. (ИУС 5-83, 12-85)  
  
  
Настоящий стандарт распространяется на круглые пиловочные лесоматериалы лиственных пород, предназначенные для экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры лесоматериалов устанавливают:  
  
по длине - от 3 до 6,5 м с градацией 0,25 м;  
  
по толщине - от 14 см и выше с градацией 2 см.  
  
По специальному заказу допускается заготовлять лесоматериалы длиной более 6,5 м.

1.2. Лесоматериалы по длине должны иметь припуск 5-10 см.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лесоматериалы изготовляют из древесины лиственных пород, предусмотренных ГОСТ 9462-88.

2.2. В зависимости от качества древесины лесоматериалы изготовляют 1-го и 2-го сортов.

2.3. Показатели качества лесоматериалов по сортам должны соответствовать указанным в таблице.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.4. Дупло в лесоматериалах допускается по нормам ядровой гнили.

2.5. Лесоматериалы поставляют окоренными и неокоренными. Допускается частичный обдир коры.  
  
Количество окоренных бревен устанавливают в заказах-нарядах внешнеторгового объединения.

2.6. В лесоматериалах сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокоренного бревна, при этом срез может быть плоским.

2.7. Скос пропила не должен превышать  диаметра торца.  
  
Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы, а корневые лапы опилены.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 | Норма допускаемых пороков для сортов | |
|  | 1-го | 2-го |
| 1. Сучки: |  |  |
| а) всякие, за исключением гнилых и табачных | Не учитываются размером, мм, не более: | |
|  | 20 | 30 |
|  | Учитываемые сучки не допускаются размером, мм, более: | |
|  | 30 | 50 |
|  | в количестве более 4 шт. на 1 м длины бревна | |
| б) гнилые | Не допускаются | Допускаются в числе учитываемых сучков не более 2 шт. |
| в) табачные | Не допускаются | |
| 2. Грибные поражения: |  |  |
| а) грибные ядровые пятна и полосы | Не допускаются размером более: | |
|  |  |  |
|  | диаметра соответствующего торца | |
| б) гниль ядровая | Не допускается | Не допускается размером более  диаметра соответствующего торца с выходом на один торец |
| в) синева | Допускается поверхностная | |
| г) побурение | Не допускается торцовое глубиной более 10 мм.  Боковое побурение не допускается | |
| д) гниль заболонная и наружная трухлявая | Не допускается | |
| 3. Червоточина | Не допускается неглубокая и глубокая | |
| 4. Трещины и прорость закрытая: |  | |
| а) метиковые, отлупные, морозные и прорость закрытая | Допускаются укладывающиеся в полосу (сердцевинную вырезку) размером не более: | |
|  |  |  |
|  | диаметра соответствующего торца | |
| б) боковые от усушки | Не допускаются глубиной более  диаметра соответствующего торца | |
| в) торцовые от усушки | Допускаются в пределах установленного припуска | |
| 5. Кривизна: |  | |
| а) простая | Не допускается со стрелой прогиба, %, более: | |
|  | 1 | 2 |
|  | длины бревна | |
| б) сложная | Допускается в размере половины нормы простой | |
| 6. Наклон волокон | Не допускается при отклонении волокон от прямого направления на 1 м более: | |
|  |  |  |
|  | диаметра верхнего торца | |
| 7. Двойная сердцевина, рак и пасынок | Не допускаются | |
| 8. Механические повреждения (зарубы, запилы, сколы), обугленность древесины, прорость открытая и сухобокость | Не допускаются глубиной более  диаметра в месте повреждения | |

Примечание. Пороки и дефекты обработки древесины по ГОСТ 2140-81, не указанные в таблице, допускаются.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Методы измерений пороков древесины - по ГОСТ 2140-81.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки - по ГОСТ 2292-88.

5. МАРКИРОВКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и сортировка лесоматериалов - по ГОСТ 2292-88.  
  
При маркировке дополнительно на верхнем торце лесоматериалов наносят знак экспорта в виде буквы "Э".

5.2. Хранение лесоматериалов - по ГОСТ 9014.0-75.

5.3. Лесоматериалы, поставляемые на экспорт, укладываются в отдельные штабеля.

Электронный текст документа  
сверен по:  
официальное издание  
М.: ИПК Издательство стандартов, 1998