# ГОСТ 22299-76 Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 22299-76

Группа К11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БРЕВНА ПИЛОВОЧНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Технические требования

Broad-leaved sawlogs for export. Technical requirements

ОКП 53 1812

Дата введения 1978-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 декабря 1976 г. N 2962 дата введения установлена 01.01.78

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.12.91 N 2193

ВЗАМЕН ГОСТ 10.7-69

\* ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1998 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в январе 1983 г., сентябре 1985 г. (ИУС 5-83, 12-85)

Настоящий стандарт распространяется на круглые пиловочные лесоматериалы лиственных пород, предназначенные для экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры лесоматериалов устанавливают:

по длине - от 3 до 6,5 м с градацией 0,25 м;

по толщине - от 14 см и выше с градацией 2 см.

По специальному заказу допускается заготовлять лесоматериалы длиной более 6,5 м.

1.2. Лесоматериалы по длине должны иметь припуск 5-10 см.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лесоматериалы изготовляют из древесины лиственных пород, предусмотренных ГОСТ 9462-88.

2.2. В зависимости от качества древесины лесоматериалы изготовляют 1-го и 2-го сортов.

2.3. Показатели качества лесоматериалов по сортам должны соответствовать указанным в таблице.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.4. Дупло в лесоматериалах допускается по нормам ядровой гнили.

2.5. Лесоматериалы поставляют окоренными и неокоренными. Допускается частичный обдир коры.

Количество окоренных бревен устанавливают в заказах-нарядах внешнеторгового объединения.

2.6. В лесоматериалах сучья должны быть обрублены вровень с поверхностью неокоренного бревна, при этом срез может быть плоским.

2.7. Скос пропила не должен превышать  диаметра торца.

Козырьки, образующиеся при валке деревьев, должны быть оторцованы, а корневые лапы опилены.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Пороки древесины поГОСТ 2140-81 | Норма допускаемых пороков для сортов |
|  | 1-го | 2-го |
| 1. Сучки: |  |  |
| а) всякие, за исключением гнилых и табачных | Не учитываются размером, мм, не более: |
|  | 20 | 30 |
|  | Учитываемые сучки не допускаются размером, мм, более: |
|  | 30 | 50 |
|  | в количестве более 4 шт. на 1 м длины бревна |
| б) гнилые | Не допускаются | Допускаются в числе учитываемых сучков не более 2 шт. |
| в) табачные | Не допускаются |
| 2. Грибные поражения: |  |  |
| а) грибные ядровые пятна и полосы | Не допускаются размером более: |
|  |  |  |
|  | диаметра соответствующего торца |
| б) гниль ядровая | Не допускается | Не допускается размером более  диаметра соответствующего торца с выходом на один торец |
| в) синева | Допускается поверхностная |
| г) побурение | Не допускается торцовое глубиной более 10 мм.Боковое побурение не допускается |
| д) гниль заболонная и наружная трухлявая | Не допускается |
| 3. Червоточина | Не допускается неглубокая и глубокая |
| 4. Трещины и прорость закрытая: |  |
| а) метиковые, отлупные, морозные и прорость закрытая | Допускаются укладывающиеся в полосу (сердцевинную вырезку) размером не более: |
|  |  |  |
|  | диаметра соответствующего торца |
| б) боковые от усушки | Не допускаются глубиной более  диаметра соответствующего торца |
| в) торцовые от усушки | Допускаются в пределах установленного припуска |
| 5. Кривизна: |  |
| а) простая | Не допускается со стрелой прогиба, %, более: |
|  | 1 | 2 |
|  | длины бревна |
| б) сложная | Допускается в размере половины нормы простой |
| 6. Наклон волокон | Не допускается при отклонении волокон от прямого направления на 1 м более: |
|  |  |  |
|  | диаметра верхнего торца |
| 7. Двойная сердцевина, рак и пасынок | Не допускаются |
| 8. Механические повреждения (зарубы, запилы, сколы), обугленность древесины, прорость открытая и сухобокость | Не допускаются глубиной более  диаметра в месте повреждения |

Примечание. Пороки и дефекты обработки древесины по ГОСТ 2140-81, не указанные в таблице, допускаются.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Методы измерений пороков древесины - по ГОСТ 2140-81.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки - по ГОСТ 2292-88.

5. МАРКИРОВКА, СОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка и сортировка лесоматериалов - по ГОСТ 2292-88.

При маркировке дополнительно на верхнем торце лесоматериалов наносят знак экспорта в виде буквы "Э".

5.2. Хранение лесоматериалов - по ГОСТ 9014.0-75.

5.3. Лесоматериалы, поставляемые на экспорт, укладываются в отдельные штабеля.

Электронный текст документа
сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 1998