**ГОСТ 25506-82**

ГОСТ 25506-82  
(СТ СЭВ 5582-86)

Группа M00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  
  
  
ПОЛОТНА ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Термины и определения пороков

Textile sheets. Defects. Terms and definitions

Дата введения 1984-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР  
  
РАЗРАБОТЧИКИ

Л.А.Черникина, Т.С.Луцькая, Л.А.Зайцева, 3.Г.Галкина, Т.В.Кухтичева, Н.А.Солдаткина, 3.В.Павлова, Г.И.Любимова, И.В.Лобачева, В.В.Живетин, Н.Е.Гнездилов, С.Г.Изотова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 11.11.82 N 4271

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5582-86

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1992 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9-87)  
  
  
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения пороков внешнего вида текстильных полотен, изготовленных из всех видов сырья и по разным технологиям.  
  
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.  
  
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается.  
  
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.  
  
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Термин | Определение |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | |
| 1. Порок внешнего вида | Видимое нежелаемое изменение внешнего вида текстильного полотна |
| 2. Общий порок | Порок, имеющий одинаковый внешний вид независимо от вида текстильного полотна |
| 3. Специфический порок | Порок, типичный для одного вида текстильного полотна в зависимости от технологии производства |
| 4. Местный порок | Порок, расположенный на ограниченном участке текстильного полотна |
| 5. Распространенный порок | Порок, расположенный на всей длине куска текстильного полотна или на его значительной части |
| ОБЩИЕ ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН | |
| 6 Отсутствующая нить | Местный порок в виде отсутствия одной или нескольких нитей |
| 7. Двойник | Местный порок в виде двух или нескольких нитей, заработанных вместо одной |
| 8 Отличающаяся нить | Местный порок в виде нити, отличающейся от соседних по внешнему виду. |
|  | Примечание. К отличающимся нитям относятся нити, отличающиеся по натяжению, кручению, цвету, форме сечения |
| 9. Утолщение | Местный порок в виде утолщения нити на ограниченном участке |
| 10. Утонение | Местный порок в виде утонения нити на ограниченном участке |
| 11. Узел | Местный порок в виде связанных концов нитей, заметных на лицевой стороне полотна |
| 12. Шишковатость | Распространенный порок в виде наличия на поверхности полотна коротких утолщений пряжи в результате скопления волокон или элементарных нитей |
| 13. Мушковатость | Распространенный порок в виде наличия на поверхности полотна небольших комочков перепутанных волокон, прочно удерживающихся на ее поверхности |
| 14. Поднырки | Местный порок в виде одной или нескольких нитей одной системы, неправильно перекрывающих нити другой системы, нарушая переплетение |
| 15. Дыра | Местный порок, при котором разрушена целостность полотна |
| 16. Полоса | Порок в виде участков, расположенных по ширине или длине полотна, отличающихся от основного фона различной линейной плотностью, интенсивностью окраски, числом нитей, высотой или плотностью ворса, размером петель |
| 17. Неравномерная плотность | Местный порок в виде видимого нежелаемого изменения плотности нитей, столбиков или рядов |
| 18. Складка | Порок в виде сгиба полотна |
| 19. Залом | Местный порок в виде неустранимых следов складок |
| 20. Сбитый рисунок | Местный порок в виде нарушения структуры рисунка или цвета нитей |
| 21. Заметная заделка порока | Местный порок в виде нарушения структуры полотна в результате неправильного устранения порока |
| 22. Нарушение кромки | Местный порок в виде оборванной, деформированной или другим способом нарушенной кромки |
| 23. Пятно | Местный порок в виде загрязненных или другого цвета мест различной величины |
|  | Примечание. Разновидностью пятен являются крап и щелчок |
| 24. Место с блеском | Порок в виде места с нежелательным блеском на поверхности текстильного полотна |
| 25. След от игл | Местный порок в виде мелких отверстий на поверхности текстильного полотна, в которых нити разрушены или оборваны |
| 26. Непропечатанный рисунок | Распространенный порок, выраженный в виде отсутствия в некоторых местах изображения деталей рисунка или нечетком изображении рисунка |
| 27. Штриф | Местный порок в виде узкой продольной прерывающейся полосы краски |
| 28. Истертое место | Местный порок в виде разворсованного или разрушенного места |
| 29. Неравномерный ворс | Местный порок в виде участков с разной высотой или плотностью ворса текстильных полотен с ворсом |
| 30. Опаленное место | Местный порок в виде участков, поврежденных опалкой |
| 31. Оборванная элементарная нить | Порок в виде выступающих на поверхности текстильного полотна концов элементарных нитей |
| 32. Неправильное гофрирование | Порок в виде нарушения гофрированного рисунка или интенсивности гофрирования полотна |
| 33. Засоренность | Распространенный порок в виде заработанных различных примесей, резко отличающихся от основной массы полотна. |
|  | Примечание. В зависимости от вида текстильных полотен различаются засоренность кострой, репьем и растительными примесями коробочек, мертвыми и инородными волокнами |
| 34. Волнистость полотна | Распространенный порок в виде неровностей поверхности полотна, вызывающих его неполное прилегание к плоскости |
| 35. Разнооттеночность | Распространенный порок в виде различия оттенка или интенсивности цвета по длине и/или ширине полотна |
| 36. Муар | Распространенный порок в виде нежелательного мраморного внешнего вида поверхности |
| 37. Перекос | Распространенный порок в виде неперпендикулярного расположения нитей двух систем или рядов и столбиков |
| 38. Ворсовая плешина | Местный порок в виде отсутствия ворса |
| 39. Сужение полотна | Порок в виде отклонения от заданной ширины полотна |
| 40. Належки | Распространенный порок в виде отпечатка рисунка от соседней окрашенной поверхности |
| 41. Порок петли | Распространенный порок в виде неравномерного образования петли у махрового полотна |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ТКАНЕЙ | |
| 42. Редкое место | Местный порок ткани в виде смещения уточных нитей на коротком участке в результате заработки постороннего предмета |
| 43. Разрыв утка | Местный порок в виде оборванной уточной нити на очень коротком участке по ширине ткани |
| 44. Подплетина | Местный порок в виде неправильно переплетенных рядом лежащих нитей |
| 45. Прощипки | Местный порок, выраженный в нарушении целостности нитей основы или утка на коротком участке |
| 46. Затек краски | Местный порок в виде изменения оттенка окрашенной поверхности, образующегося при сушке ткани |
| 47. Смещение нити | Местный порок в виде изменения положения нитей |
| 48. Петля | Местный порок в виде нежелательных петель, выступающих на поверхности ткани из-за ненатянутой уточной нити |
| 49. Рассечка | Распространенный порок в виде раздвинутых нитей основы из-за нарушения плотности зубьев берда |
| 50. Близна | Местный порок ткани, заключающийся в отсутствии одной или нескольких нитей основы |
| 51. Пролет | Местный порок ткани, заключающийся в отсутствии одной или нескольких уточных нитей по всей ширине ткани или на ограниченном участке |
| 52. Полоса по основе | Местный порок в виде полосы по длине ткани, отличающейся от остальной поверхности интенсивностью окраски, линейной плотностью нитей, натяжением |
| 53. Полоса по утку | Местный порок ткани в виде полосы во всю ширину ткани из-за различной линейной плотности нитей и пряжи, цвета утка или от декатира |
| 54. Забоина | Местный порок ткани в виде полосы во всю ширину ткани из-за повышенной плотности ткани по утку |
| 55. Недосека | Местный порок ткани в виде полосы во всю ширину ткани из-за пониженной плотности ткани по утку |
| 56. Ворсовая дорожка | Распространенный порок ткани в виде разной высоты ворса по ткани |
| 57. Зебристость | Распространенный порок ткани, заключающийся в наличии в ткани участков небольшой протяженности по основе и утку, возникающих от различной линейной плотности нитей |
| 58. Стык от шаблона | Местный порок ткани, представляющий собой сбитый рисунок на ткани из-за неточного изготовления рисунка на шаблонах или неправильной установки шаблона на печатной машине |
| 59. Растраф рисунка | Местный порок ткани, заключающийся в смещении отдельных деталей рисунка на ткани |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН | |
| 60. Необразованный петельный столбик | Порок в виде необразованных или распущенных петельных столбиков |
| 61. След от вязальной иглы | Порок в виде спрессованных или разрыхленных петельных столбиков |
| 62. Прессовая петля Ндп. Набор | Местный порок в виде нежелательных отдельных или сгруппированных удлиненных петель с набросками |
| 63. Деформированная петля | Местный порок в виде петель, резко отличающихся по размеру и форме |
| 64. Затяжка | Местный порок в виде стянутых петель в ряду или в столбике |
| 65. Пробивка футерной нити | Порок в виде футерной нити, проникшей на лицевую сторону полотна |
| 66. Заглаженный рельефный узор | Порок в виде нарушения эффекта рельефного узора при отделке |
| 67. Полосатость | Распространенный порок в виде повторяющихся поперечных или продольных полос, вызванных различной величиной петель или линейной плотностью нитей |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН | |
| 68. Неупрочненный участок | Местный порок в виде неупрочненных или не полностью упрочненных участков |
| 69. Непроклей | Местный порок в виде отсутствия или недостатка связующих веществ |
| 70. Неравномерность волокнистого слоя | Местный порок в виде полос из-за смещения волокнистого слоя |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ВЯЗАЛЬНО-ПРОШИВНЫХ ПОЛОТЕН | |
| 71. Пропущенный шов | Местный порок в виде необразованного петельного столбика |
| 72. Сброс петли | Местный порок в виде непрошитой вязально-прошивной нити |
| 73. Смещенная нить | Местный порок в виде неравномерно расположенных нитей |
| 74. Перекрывающая уточная нить | Местный порок в виде уточных нитей, перекрывающих один или несколько вязально-прошивных стежков |
| 75. Полоса узлов | Местный порок в виде узлов, распространенных по всей ширине полотна, являющихся результатом связывания основных и/или прошивных нитей |
| 76. Полоса от игл | Местный порок в направлении петельных столбиков, являющийся результатом несоответствующей работы толкающих игл |

(Измененная редакция, Изм. N 1) 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Близна | 50 |
| Волнистость полотна | 34 |
| Ворс неравномерный | 29 |
| Гофрирование неправильное | 32 |
| Двойник | 7 |
| Дорожка ворсовая | 56 |
| Дыра | 15 |
| Забоина | 54 |
| Заделка порока заметная | 21 |
| Залом | 19 |
| Засоренность | 33 |
| Затек краски | 46 |
| Затяжка | 64 |
| Зебристость | 57 |
| Место истертое | 28 |
| Место опаленное | 30 |
| Место редкое | 42 |
| Место с блеском | 24 |
| Муар | 36 |
| Мушковатость | 13 |
| Належки | 40 |
| Нарушение кромки | 22 |
| Недосека | 55 |
| Непроклей | 69 |
| Неравномерность волокнистого слоя | 70 |
| Нить отличающаяся | 8 |
| Нить отсутствующая | 6 |
| Нить смещенная | 73 |
| Нить уточная перекрывающая | 74 |
| Нить элементарная оборванная | 31 |
| Перекос | 37 |
| Петля | 48 |
| Петля деформированная | 63 |
| Петля прессовая | 62 |
| Плешина ворсовая | 38 |
| Плотность неравномерная | 17 |
| Поднырки | 14 |
| Подплетина | 44 |
| Полоса | 16 |
| Полоса от игл | 76 |
| Полоса по основе | 52 |
| Полоса по утку | 53 |
| Полосатость | 67 |
| Полоса узлов | 75 |
| Порок внешнего вида | 1 |
| Порок местный | 4 |
| Порок общий | 2 |
| Порок петли | 41 |
| Порок распространенный | 5 |
| Порок специфический | 3 |
| Пробивка футерной нити | 65 |
| Пролет | 51 |
| Прощипки | 45 |
| Пятно | 23 |
| Разнооттеночность | 35 |
| Разрыв утка | 43 |
| Рассечка | 49 |
| Растраф рисунка | 59 |
| Рисунок непропечатанный | 26 |
| Рисунок сбитый | 20 |
| Сброс петли | 72 |
| Складка | 18 |
| След от вязальной иглы | 61 |
| След от игл | 25 |
| Смещение нити | 47 |
| Столбик петельный необразованный | 60 |
| Стык от шаблона | 58 |
| Сужение полотна | 39 |
| Узел | 11 |
| Узор рельефный заглаженный | 66 |
| Утолщение | 9 |
| Утонение | 10 |
| Участок неупрочненный | 68 |
| Шишковатость | 12 |
| Шов пропущенный | 71 |
| Штриф | 27 |

(Измененная редакция, Изм. N 1)  
  
  
  
Текст документа сверен по:  
официальное издание  
М: Издательство стандартов, 1992