МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

ГОСТ
33561-
2015

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО
Указания по эксплуатации

Москва
Стенда ртмнформ
2016

Издание официальное
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандарт
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе-
ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила раз-
работки. принятия, применения, обновления и отмены*»
Сведения о стандарте
1	РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Институт стекла*» (ТК41 «Стекло»)
2	ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстан*
Дарт)
3	ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол от 27 октября 2015 г. Ne 81 -П)
За принятие проголосовали:
Краткое наимемомние страны
по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны
по МК (ИСО 3166) 004- 97	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации	
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения	
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь	
Киргизия	KG	Кыргыастакдарт	
Россия	RU	Росстандарт	
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт	

4	Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 марта
2016 г. No 105-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33561—2015 введен в действие в качестве нацио-
нального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г.
5	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном информацион-
ном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок — в ежемесячном инфор-
мационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены
наспюящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано е ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уве-
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи-
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет
©Стандартинформ. 2016
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве-
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
Содержание
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Общие требования	2
5	Применение в остеклении	3
6	Монтаж и эксплуатация	4
7	Техническое обслуживание	5
in

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО
Указания по эксплуатации
Glass and glass products. Application guidelines
Дата введения — 2017—04—01
1	Область применения
Настоящий стандарт содержит указания по эксплуатации, применению а остеклении, монтажу и
техническому обслуживанию листового стекла, профильного стекла и изделий из них (далее — изде-
лия).
8	настоящем стандарте приведены общие требования и рекомендации, выполнение которых обес-
печивает наиболее эффективное и безопасное применение изделий, снижает риск их разрушения и уве-
личивает срок службы.
При переработке, монтаже и эксплуатации изделий конкретного вида (типа) наряду с настоящим
стандартом необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов* и рекомендация-
ми изготовителя изделий.
При упаковывании, транспортировании и хранении изделий следует соблюдать требования
ГОСТ 32530.
При обращении со стеклом следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 33560.
2	Нормативные ссылки
8 настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 32361—2013 Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения
ГОСТ 32530—2013 Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение
ГОСТ 32539—2013 Стекло и изделия из него. Термины и определения
ГОСТ 33004—2014 Стекло и изделия из него. Характеристики. Термины и определения
ГОСТ 33560—2015 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при обращении со стеклом
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии а сети Интернет или ло ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус-
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стан-
дарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным)стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на
него, применяется а части, не затрагивающей згу ссылку.
* Здесь и далее по тексту под нормативным документом понимают технический регпамент, стандарт, техни-
ческие условия, спецификацию, договор поставки или другой документ, устанавливающий требования к изделию
конкретного вида (типа).
Издание официальное
3	Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32361. ГОСТ 32539, ГОСТ 33004.
4	Общие требования
4.1	Изделие следует применять строго по назначению, указанному в нормативном документе или
рекомендованному его изготовителем. Применение изделия по другому назначению возможно только
по согласованию с изготовителем.
4.2	При манипуляциях с изделием и в процессе его эксплуатации необходимо соблюдать следую-
щие правила:
-	не подвергать изделие механическим воздействиям (удары, вибрация, сильное надавливание и
т.д.):
-	переносить изделие в вертикальном положении;
-	не опирать изделие только на угол или ребро, а обеспечивать поверхность контакта между изде-
лием и опорой;
•	не ставить изделие на жесткое основание и не касаться им жестких предметов (камень, металл,
бетон и т. д.);
•	не допускать взаимного касания изделий:
•	не размещать изделие в неустойчивом положении, которое может привести кего падению, опро-
кидыванию. перемещению (самопроизвольному или в результате внешних воздействий);
-	не опирать изделие на не предназначенные для этого опоры (стены, колонны и т. д.);
-	не прислоняться, не опираться и не наступать на не предназначенное для этого изделие;
-	не подвергать изделие резкому перепаду температур, превышающему термостойкость стекол,
входящих в состав изделия:
•	не допускать локального нагрева или охлаждения отдельных участков изделия, создающих раз-
ность температур на различных участках изделия, превышающую термостойкость входящих в его
состав стекол;
-	не допускать присутствия влаги на изделии при хранении изделия в столе;
•	защищатьизделие от попадания на негостроительныхматериалов(цементнойпыли.строитель-
ных растворов, штукатурных смесей и т. л.), частиц, летящих от работающего оборудования (сварочных
аппаратов, шлифовальных машин, перфораторов и т. п.). и других агрессивных веществ:
•	не протирать изделие жесткими материалами и материалами, содержащими царапающие (абра-
зивные) включения;
•	не очищать сухое изделие щетками без подачи смывающей жидкости;
•	не эксплуатировать изделие в агрессивной среде.
4.3	Закаленное и термоупрочненное стекло не допускается подвергать механической обработке
(резка, обработка кромки и т. д.).
4.4	Стекло с пескоструйной обработкой не допускается подвергать термической обработке
(закалка, моллирование и т. д.).
4.5	Зеркала не допускается эксплуатировать в помещениях с постоянно высокой влажностью
(плавательных бассейнах, банях и т. л.).
4.6	При манипуляциях со стеклом с покрытием и с матированным стеклом следует использовать
матерчатые перчатки во избежание загрязнения обработанной поверхности стекла.
4.7	Резку стекла с покрытием следует производить по поверхности, на которую нанесено покры-
тие. применяя жидкость для резки, рекомендованную изготовителем стекла.
4.6	Расстояние от изделий, изготовленных с использованием неупрочненных стекол, и стеклопа-
кетов до отопительных и нагревательных приборов или других источников тепла должно соответство-
вать рекомендациям изготовителя этих изделий (стеклопакетов), а при их отсутствии должно быть
не менее 0.3 м.
4.9 В помещениях, остекленных стеклопакетами, рекомендуется поддерживать температуру от
5 °С до 30 "С и относительную влажность воздуха неболеебО %. При более высокой влажности воздуха в
помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха возможно образова-
ние конденсата на поверхности стеклопакета, обращенной внутрь помещения. При большой влажности
атмосферного воздуха возможно образование конденсата на наружной поверхности стеклопакета.
5	Применение в остеклении
5.1	Изделия, применяемые в остеклении, должны соответствовать требованиям нормативных
документов. Не допускается применение изделий, имеющих разрушающие пороки (отлипы в многослой-
ном стекле и стекле с полимерной пленкой, трещины, посечки). отслоения герметика в стеклопакетах,
сколы, выступы, отбитые углы, щербление кромки.
5.2	Выбор изделия для конкретного применения следует производить с учетом его оптических,
механических, тепловых и эксплуатационных характеристик в соответствии с рекомендациями изгото-
вителя. требованиями нормативных документов и предполагаемыми условиями эксплуатации. Вид
(тип), конструкцию, форму, размеры, способы крепления изделия для конкретною применения
выбирает заказчик.
5.3	Проектирование остекления зданий и сооружений следует производить с учетом климатичес-
ких и геологических особенностей района его применения, назначения, функциональных особенностей
и предполагаемых условий эксплуатации здания, сооружения, помещения в соответствии с действую-
щими требованиями к безопасности, энергосбережению, естественному освещению, инсоляции, тепло-
вой защите, защите от шума, прочности, долговечности и т. д.
5.4	При проектировании остекления проводят расчеты прочности изделия с учетом его вида
(типа), конструкции, формы, размеров и способов крепления, а также расчетных значений и сочетаний
нагрузок, определяемых для конкретных условий эксплуатации в соответствии с действующими норма-
тивами и заданием на проектирование.
Расчеты прочности стекол с покрытиями, с полимерными пленками, зеркал проводят в соответ-
ствии с правилами расчетов базового стекла, из которого они изготовлены, с учетом изменения их опти-
ческих и тепловых характеристик по сравнению с базовыми.
Расчет прочности многослойного стекла проводят с учетом характеристик входящих в его состав
стекол и промежуточных слоев.
При расчете прочности стеклопакета каждое стекло, входящее в его состав, рассчитывают отдель-
но в зависимости от действующей на него нагрузки с учетом герметичности стеклопакета.
Справочные значения прочности на изгиб, рекомендуемые для расчетов прочности при проектиро-
вании остекления, приведены в таблице 1. Допускается для расчетов прочности при проектировании
остекления использовать значения прочности на изгиб, предоставленные изготовителем стекла.
Таблица 1 — Прочность на изгиб для проектирования
вид стекла	Прочность на изгиб для проектирования. МПа	
Флоат-стекло	1S	
Узорчатое стекло	11	
Армированное узорчатое стекло	а	
Армированное полированное стекло	11	
Закаленное флоат-стекло	120	
Закаленное узорчатое стекло	90	
Термоупрочненное флоат-стекло	70	
Термоупрочнвнное узорчатое стекло	55	

5.5	При расчетах прочности допустимый прогиб изделия принимают не более 1/250 короткой сто-
роны. В стеклопакете прогиб стекол не должен превышать 1/250 короткой стороны или 1/2 ширины дис-
танционной рамки.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем применять другие требования к про-
гибу.
5.6	При изменении температуры и атмосферного давления в период эксплуатации стеклопакетов
возможно появление прогибов стеклав стеклопакете, не приводящих кего разрушению, но вызывающих
оптические искажения. Для уменьшения этих явлений рекомендуется использовать стеклопакеты, изго-
товленные из стекол большей толщины.
з
5.7	Не допускается применение гравированного стекла, стекла с пескоструйной обработкой в
условиях, при которых стекло подвергается любым статическим и/или динамическим эксплуатацион-
ным нагрузкам, кроме веса самого стекла.
5.8	Внаружномостеклениинедопускается:
•	применять неупрочненное стекло, имеющее коэффициент поглощения солнечного излучения
более 0.50 или коэффициент поглощения света более 0,25:
•	применять изделия (кроме стеклопакетов), изготовленные с использованием неупрочненного
стекла, имеющие коэффициент поглощения солнечного излучения более 0.50 или коэффициент погло-
щения света более 0,25;
•	применять стеклопакеты, в состав которых входит неупрочненное стекло (или изделие, изготов-
ленное с использованием неупрочненного стекла), имеющее коэффициент поглощения солнечного
излучения более 0,50 или коэффициент поглощения света более 0.25;
-	изменять (путем наклеивания пленок, нанесения рисункови т. л.) световые и солнечные характе-
ристики изделий, изготовленных с использованием неупрочненного стекла, без согласования с изгото-
вителем;
-	применять зеркала, матированное стекло, стеклос лакокрасочным покрытием без согласования
с изготовителем;
•	закрывать со стороны помещения изделие, изготовленное с использованием неупрочненного
стекла, экранами (шторами, жалюзи, строительными конструкциями и т. л.) без обеспечения вентиляции
воздуха в пространстве между изделием и экраном;
•	закрывать с наружной стороны часть поверхности изделия, изготовленного с использованием
неупрочненного стекла, чтобы не допустить неравномерного нагрева поверхности изделия солнечным
излучением и создания разности температур, превышающей термостойкость стекла.
6	Монтаж и эксплуатация
6.1	При монтаже изделия следует соблюдать его ориентацию (например, наружная сторо-
на — внутренняя сторона, верх — низ), указанную в нормативных документах, проектной (конструктор-
ской) документации и/или рекомендованную изготовителем.
6.2	При монтаже не допускаются перекосы и чрезмерное «обжатие» («зажатие») изделия элемен-
тами крепления. При установке в раму прижимные элементы должны обеспечивать равномерный зажим
изделия по всему периметру.
6.3	Для фиксации и предотвращения смещения изделия в конструкции изделие следует устанав-
ливатьс применением прокладок, уплотнительных материалов, вид. размеры, количество и расположе-
ние которых выбирают в зависимости от виде (типа) и размеров изделия и устанавливают в проектной
(конструкторской) документации в соответствии с рекомендациями изготовителя и требованиями
нормативных документов.
6.4	При вертикальной установке изделия опорная прокладка должна закрывать нижнюю торце-
вую поверхность изделия по всей его толщине.
6.5	Все материалы, используемыепри монтаже изделия (в том числе уплотнительные материалы,
прокладки, монтажные герметики), должны быть совместимы друге другом, изделием и рамой.
6.6	Не допускается непосредственное соприкосновение изделий друг с другом, конструкцией и
металлическими элементами (креплениями, ручками, декоративными элементами и т. д.).
6.7	Величину зазоров между соседними изделиями, изделием и конструкцией, глубину заделки
изделия, необходимость и способы уплотнения стыков между соседними изделиями и изделием и
конструкцией указывают в проектной (конструкторской) документации в зависимости от вида (типа), раз-
меров и условий эксплуатации изделия.
6.8	Следует принимать меры, чтобы при монтаже и в процессе эксплуатации в зазоры между
соседними изделиями и между изделием и конструкцией не попадали посторонние вещества и предме-
ты и не скапливалась вода.
6.9	Работы по уплотнению и герметизации стыков между изделиями и деталями конструкций сле-
дует производить непосредственно после установки и закрепления изделий. Герметизируемые повер-
хности должны быть предварительно очищены, просушены и обезжирены.
6.10	Если нет других указаний, работы по уплотнению и герметизации стыков следует проводить
при температуре окружающего воздуха (внаружном остеклении - наружного воздуха) не ниже минус 5 *С
в условиях, исключающих увлажнение конструкций.
6.11	Монтаж стеклопакетов допускается производить при температуре окружающего воздуха (в
наружном остеклении — наружного воздуха) не ниже минус 15 *С.
6.12	8 зимний период температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, должна быть не
нижеб’С.
7	Техническое обслуживание
7.1	В период эксплуатации изделия следует проводить его визуальный осмотре цепью выявления
повреждений и надежности закрепления. Периодичность осмотра устанавливает собственник или эко
плуатирующая организация.
7.2	По результатам осмотра принимают решение о возможности дальнейшей эксплуатации иэде-
лия. Не допускается эксплуатация:
•	изделий с полным или частичным разрушением входящих в их состав стекол;
•	изделий, имеющих трещины;
•	многослойногостекласотлипами;
•	стеклопакетов с нарушением герметичности камер;
•	стеклопакетов, в которых стекла соприкасаются друге другом или с декоративными элементами,
расположенными внутри камеры стеклопакета;
•	не закрепленных или плохо закрепленных в конструкции изделий.
7.3	По мере загрязнения изделие необходимо очищать. При очистке не допускается использовать
металлические инструменты, острые предметы, абразивные средства и вещества, которые могут
повредить изделие.
7.4	Изделия, установленные в наружном остеклении горизонтально или наклонно, следует очи*
щать от снега, опавшей листвы, мусора, других посторонних предметов и скопившейся воды.
7.5	Поверхности изделия, на которые не нанесены дополнительные материалы (покрытие, плен-
ка. краска и т. л.), моют чистой водой или моющими средствами для стекол. Для мытья поверхностей с
дополнительными материалами следует пользоваться средствами и методами, рекомендованными
изготовителем изделия.
7.6	При мытье изделия следует принимать меры, чтобы жидкость не скапливалась на его торце-
вых поверхностях и в пространстве между соседними изделиями и изделием и конструкцией.
S
УДК 666.151:006.354	МКС81.040.01
Ключевые слова: стекло листовое, стекло профильное, изделия из стекла, остекление, указания по экс*
плуатации. монтаж, техническое обслуживание

Редактор И в. Кириленко
Технический редактор в.Н. Прусакова
Корректор Л.С. Лысенко
Компьютерная верстка А Н Золотаревой
Сдано а набор 25.03 2016. Подписано в печать 31.03.2016. Формат в0>84^£. Гарнитура Арнал.
Уел. печ. л. 1.40. Уч.-иэд. л. 1.00. Тираж 32 экэ. Зак. 9t9.
Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва. Гранатный пер.. 4.
wvrw.gosbnlo.nj	nlo@gostinlo.ru