# ГОСТ 5710-85 Одежда из овчины шубной и мехового велюра. Общие технические условия (с Изменением N 1)

ГОСТ 5710-85  
  
Группа М23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  
  
  
ОДЕЖДА ИЗ ОВЧИНЫ ШУБНОЙ И МЕХОВОГО ВЕЛЮРА  
  
Общие технические условия   
  
Wool sheepskin and velour garments.   
General specifications

ОКП 89 2000

Срок действия с 01.01.87  
до 01.01.97\*  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\* Ограничение срока действия снято  
Постановлением Госстандарта СССР  
N 2385 от 29.12.91. (ИУС N 5, 1992 г.). -

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР  
  
РАЗРАБОТЧИКИ Беседин А.Н., Васильева М.А., Засецкая Г.И., Казакевич Т.В.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.85 N 4187

3. Периодичность проверки - 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5710-68

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| ГОСТ 15.007-88 | 2.1 |
| ГОСТ 1821-75 | 2.2 |
| ГОСТ 1875-83 | 2.2 |
| ГОСТ 7069-74 | 2.2 |
| ГОСТ 17521-72 | Приложение |
| ГОСТ 17522-72 | Приложение |
| ГОСТ 17916-86 | Приложение |
| ГОСТ 17917-86 | Приложение |
| ГОСТ 19878-74 | 5.1 |
| ТУ 17-20-38-89 | 2.2 |

6. Срок действия продлен до 01.01.97 Постановлением Госстандарта СССР от 04.02.91 N 98

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1992 г.) с Изменением N 1, утвержденным в феврале 1991 г. (ИУС 5-91)  
  
  
Настоящий стандарт распространяется на одежду из шубной овчины и мехового велюра: пальто, полупальто, пиджаки и куртки мужские; пальто, полупальто, жакеты и куртки женские; пальто, пиджаки и куртки для детей школьного возраста.  
  
Требования разд.2, 3, 4 и 5 являются обязательными. Требования разд.1 являются рекомендуемыми.  
  
(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры и роста одежды должны соответствовать рекомендуемому приложению.  
  
Количественное соотношение размеров и ростов и изготовление одежды других размеров и ростов согласовывают с потребителем.

1.2. Номинальные значения измерений готовых изделий должны быть предусмотрены в техническом описании модели.


1.3. Предельные отклонения от номинальных значений основных измерений и места измерений должны соответствовать указанным в табл.1 и на чертеже.

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Номер измерения  на чертеже | Наименование измерения | Пред. откл., см |
| 1 | Длина спинки | ±1,0 |
| 2 | Ширина спинки | ±0,8 |
| 3 | Длина полочки | ±1,0 |
| 4 | Ширина полочки | ±0,5 |
| 5 | Ширина изделия внизу | ±1,0 |
| 6 | Длина рукава | ±1,0 |
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | ±0,5 |
| 8 | Ширина рукава внизу | ±0,5 |
| 9 | Длина воротника | ±1,0 |
| 10 | Ширина воротника посередине | ±0,5 |

Примечание. Дополнительные измерения и предельные отклонения от их номинальных значений должны быть указаны в техническом описании модели.

## Чертеж



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Одежда должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и техническими описаниями, утвержденными в установленном порядке, и соответствовать образцам-эталонам по ГОСТ 15.007-88.

2.2. Одежда должна изготовляться из материалов, указанных в табл.2.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
| Овчина шубная | ГОСТ 1821-75 | Для верха одежды |
| Велюр меховой | ТУ 17-20-38-89 | То же |
| Воротник, манжеты, отделки | ГОСТ 7069-74 | Для отделки |
| Кожа для одежды | ГОСТ 1875-83 | То же |

Примечание. Требования к прикладным материалам должны быть указаны в техническом описании.  
  
  
Табл.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.3. Изделие должно быть изготовлено из овчин однородных по виду, отделке кожевой ткани и по обработке волосяного покрова.

2.4. Кожевая ткань изделия должна быть с низким и ровным ворсом (кроме закрытых накладками пашин), однотонно окрашенной, мягкой.

2.5. Волосяной покров в изделии должен быть чистым, ровно подстриженным, прочесанным, одного цвета; облагороженный волосяной покров должен быть блестящим.

2.6. Пленочное покрытие в изделии должно быть равномерным, однотонным, эластичным и нелипким.

2.7. Детали верхней части изделия (выше линии талии) и часть рукава выше линии локтя должны быть изготовлены из овчин с густым волосяным покровом и плотной кожевой тканью.

2.8. Пашины, плешины в изделиях должны быть закрыты накладками, одинаковыми по цвету, качеству и направлению волосяного покрова с основными деталями. Допускается накладки в рукавах по цвету не подбирать.  
  
Площадь накладки должна быть не более 150 см, а в изделиях с облагороженным волосяным покровом - не более 100 см.  
  
Накладки должны быть приклеены клеями, обеспечивающими прочность приклеивания и мягкость кожевой ткани.  
  
Не допускаются накладки по пройме, окату рукава и горловине.  
  
Допускается не закрывать накладками плешины площадью не более 0,2 см.

2.9. Направление волосяного покрова в деталях изделий должно быть сверху вниз, кроме изделий, изготовленных из овчин с завиткообразным волосом.  
  
Допускается отклонение в направлении волосяного покрова не более 45°.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер пороков для изделий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | мужских | | | | | | женских | | | | | | детских | | | | | |
| Наименование порока | пальто, полупальто | | | пиджаки, жакеты, куртки | | | пальто, полупальто | | | пиджаки, жакеты, куртки | | | пальто | | | пиджаки, куртки | | |
|  | СОРТ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 1. Общее количество накладок, шт., не более | 9 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 7 | 9 | 14 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 |
| из них в верхней части изделия | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2. Общее количество заросших единичных оспин и накостышей, шт., не более | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| из них в верхней части изделия | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3. Единичные зашлифован- ые подрези менее 1/3 толщины кожевой ткани, кожеедины, не обнажающие волосяные луковицы, общей длиной, см, не более | 25 | 50 | 75 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 15 | 30 | 45 |
| из них в верхней части изделия | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 |
| 4. Отдушис- тость от края низа изделия, см, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в изделиях без пленочного покрытия | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 35 |
| в изделиях из шубной овчины с пленочным покрытием | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 |
| 5. Разнотон кожевой ткани | Сла- бо- выра- жен- ный | Не- зна- чи- тель- ный | До- пус- кает- ся | Сла- бо- выра- жен- ный | Не- зна- чи- тель- ный | До- пус- кает- ся | Сла- бо- выра- жен- ный | Не- зна- чи- тель- ный | До- пус- кает- ся | Сла- бо- выра- жен- ный | Не- зна- чи- тель- ный | До- пус- кает- ся | Сла- бо- выра- жен- ный | Не- зна- чи- тель- ный | До- пус- кает- ся | Сла- бо- выра- жен- ный | Не- зна- чи- тель- ный | Допус- кает- ся |

Примечания:

1. В изделиях II и III сортов допускаются рыхлые места в нижней части изделий не выше 35 см от края низа и в нижней части рукава ниже локтевой линии. В изделиях III сорта допускается незначительная жесткость овчин или пленочного покрытия, не превышающая 1/3 площади изделия.

2. Допускается изготовлять изделия из частей шкур, превышающих размеры скорняжного лоскута.

3. На закрытых частях и деталях изделия пороки не учитывают. К закрытым частям и деталям изделия относят:  
  
части полочек, закрытые бортом на уровне застежки и закрытые лацканами;  
  
подборта;  
  
части изделия, закрытые накладными деталями и отделками;  
  
подгиб низа изделия, рукавов и шлиц;  
  
подкладку деталей изделия;  
  
нижний воротник, обтачки.

2.10. Высота волоса в изделии должна быть в стане не более 4 см, в рукавах не более 3 см.

2.11. В изделиях допускаются:  
  
нижняя часть рукава из двух частей с косым швом выше или ниже линии локтя на расстоянии не менее 10 см от проймы;  
  
нижний воротник не более чем из четырех симметрично расположенных частей;  
  
подборт в нижней части изделия не более чем из двух частей;  
  
подкладка хлястика из двух частей;  
  
верхняя часть пояса не более чем из трех частей со швами под боковыми шлевками, подкладка пояса не более чем из четырех частей;  
  
в нижних углах спинки симметрично расположенные клинья с высотой не более 18-20 см и с основанием не более 13-15 см - для женской и мужской одежды, 8-10 см - для детской;  
  
естественный разноцвет волосяного покрова в пределах одной шкуры во всех деталях;  
  
разнотон окраски волосяного покрова;  
  
разноцвет волосяного покрова в рукавах детской одежды;  
  
отдушистость в нижней части рукава ниже локтевой линии.

2.12. Швы в изделиях должны быть ровными, без пропусков, просечек, складок и морщин.  
  
Допускается отклонение от ширины настрочного шва по всей длине не более 1 мм.

2.13. Углы прорезей карманов должны быть закреплены.

2.14. (Исключен, Изм. N 1).

2.15. Готовые изделия должны быть очищены от пыли, концов ниток и подсеченного волоса. По низу изделия, рукавов и по краю бортов волос должен быть подстрижен и не виден с лицевой стороны деталей.

2.16. В зависимости от наличия пороков изделия подразделяют на сорта в соответствии с табл.3.

2.17. (Исключен, Изм. N 1).

2.18. Новые изделия улучшенного качества с индексом "Н" должны соответствовать требованиям I сорта.

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Одежду принимают партиями. Партией считают любое количество изделий одного вида, сопровождаемое одним документом о качестве.

3.2. Контролю качества на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждое изделие в партии.

## 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Готовые изделия осматривают на манекене или столе в расправленном виде, качество кожевой ткани и волосяного покрова определяют органолептически.

4.2. Измерения одежды и пороков производят металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 19878-74 со следующими дополнениями:  
  
размер изделия обозначается абсолютными величинами размерных признаков: роста, обхвата груди, обхвата талии (для мужчин и детей), обхвата бедер (для женщин), указанными в рекомендуемом приложении;  
  
при маркировке изделий из частей, превышающих размеры скорняжного лоскута, в реквизите "сорт" должно быть проставлено буквенное обозначение "К".  
  
(Измененная редакция, Изм. N 1).

## ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). Размеры одежды в зависимости от величины размерных признаков типовых фигур женщин, мужчин, девочек и мальчиков

ПРИЛОЖЕНИЕ   
Рекомендуемое

Таблица 1

Размеры женской одежды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| см | | | | | | | | | |
| Размерный признак | Величина размерного признака | | | | | | | | |
| Обхват груди | 88 | 92 |  | 100 | 104 | 108 |  | 116 | 120 |
| Обхат бдер | 96 | 100 |  | 108 | 112 | 116 |  | 124 | 128 |
| Рост | 146 | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - |
|  | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | - | - | - |
|  | 158 | 158 |  | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |  | 164 | 164 |
|  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  | - | - | - | 176 | 176 | - | - | - | - |

Примечание. Размерные признаки типовой фигуры 96-104-158 см предусмотрены для проектирования женской одежды размеров 88-104 - по обхвату груди, 146-176 - по росту; размерные признаки 112-120-164 см - для размеров 108-120-по обхвату груди, 152-170 - по росту.

Таблица 2

Размеры мужской одежды  
  
см

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размерный признак | Величина размерного признака | | | | | | | | |
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 |  | 104 | 108 |  | 116 | 120 |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 |  | 92 | 96 |  | 104 | 108 |
| Рост | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | - | - | - | - |
|  | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
|  | 170 | 170 | 170 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  | 176 | 176 |
|  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
|  | - | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - |

Примечание. Размерные признаки типовой фигуры 100-88-170 см предусмотрены для проектирования мужской одежды размеров 88-104 - по обхвату груди, 158-188 - по росту, размерные признаки 112-100-176 - для размеров 108-120 - по обхвату груди, 164-188 - по росту.

Таблица 3

Размеры одежды для девочек  
  
см

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размерный признак | Величина размерного признака | | | | | | | | |
| Возрастная группа | Обхват груди | 60 |  | 68 | 72 | 76 |  | 84 |  | 92 |
|  | Обхват талии | 54 |  | 60 | 63 | 60 |  | 66 |  | 72 |
| Младшая школьная | Рост | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |
| Старшая школьная | Рост |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158 |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 | 164 |  |  |
| Подростковая | Рост |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 |

Таблица 4

Размеры одежды для мальчиков   
  
см

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размерный признак | Величина размерного признака | | | | | | | | |
| Возрастная группа | Обхват груди | 60 | 64 |  | 72 |  | 80 | 84 | 88 |  |
|  | Обхват талии | 54 | 57 |  | 63 |  | 69 | 72 | 75 |  |
| Младшая школьная | Рост | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |
| Старшая школьная | Рост |  |  |  | 152 | 152 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |
| Подростковая | Рост |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 |

Примечания к табл.1-4:

1. Рамкой обведены размерные признаки для проектирования одежды.

2. Выпуск одежды размеров, не включенных в приложение, должен осуществляться по заказам торгующих организаций при условии, что эти размеры соответствуют типовым фигурам, установленным ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72, ГОСТ 17916-86 и ГОСТ 17917-86.  
  
Приложение. (Измененная редакция, Изм. N 1).  
  
  
  
Текст документа сверен по:  
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1992